БУМАГА ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВСЕХ ТИПОВ

Для цветных лазерных принтеров и копировальных аппаратов всех типов.

Печать осуществляется в зеркальном отображении. Переносится с помощью термопресса. На изделие переносится только тонер, подложка полностью удаляется. Обеспечивает прекрасную цветопередачу.

Термотрансферная бумага для переноса полноцветных изображений, напечатанных с помощью цветных лазерных принтеров или копировальных аппаратов, на изделия из металла, дерева, керамики, стекла и др.

| Материал | Давление пресса | Предварительный нагрев | Открывать пресс при температуре | Удаление подложки с изделия | Время фиксации тонера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 4-5 бар |  | 120°С | Теплого или холодного | 60 сек. |
| Дерево | 3 бар | 20 сек. | 100°С |  | 30 сек. |
| Керамика | 4-5 бар |  | 130°С |  | 60 сек. |
| Винил | 4-5 бар |  | 110-120°С |  | 60 сек. |
| Акриловое стекло | 4-5 бар |  | 100-105°С | Через 5-10 сек. после переноса |  |
| Стекло | 4-5 бар |  | 145°С | Теплого или холодного | 55-75 сек. |

*	Оптимальные условия хранения 15-20°С при влажности 30-70%.