| Номина-льный диаметр провода по меди, мм | Сечение провода по меди, мм2 |  | Диаметр провода с изоляцией, мм |  |  |  |  |  |  | Сопротив ление 1 м провода при 20° С, Ом | Допусти-мый ток при плотности 2А/мм2,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЭВ-1 | ПЭВ-2 | ПЭЛ | ПЭТВ | ПНЭТ | ПСК | ПЭЛШО |  |  |
| 0,02 | 0,00031 |  | 0,027 | - | 0,035 | - | - | - | - | 61,5 | 0,0006 |
| 0,025 | 0,00051 |  | 0,034 | - | 0,04 | - | - | - | - | 37,16 | 0,001 |
| 0,03 | 0,00071 |  | 0,041 | - | 0,045 | - | - | - | - | 24,7 | 0,0014 |
| 0,032 | 0,0008 |  | 0,043 | - | 0,046 | - | - | - | - | 22,4 | 0,0016 |
| 0,04 | 0,0013 |  | 0,055 | - | 0,055 | - | - | - | - | 13,9 | 0,0026 |
| 0,05 | 0,00196 |  | 0,062 | 0,08 | 0,07 | - | - | - | 0,14 | 9,169 | 0,004 |
| 0,06 | 0,00283 |  | 0,075 | 0,09, | 0,085 | 0,09 | - | - | 0,15 | 6,367 | 0,0057 |
| 0,063 | 0,0031 |  | 0,078 | 0,09 | 0,085 | 0,09 | - | - | 0,16 | 4,677 | 0,0063 |
| 0,07 | 0,00385 |  | 0,084 | 0,092 | 0,092 | 0,10 | - | - | 0,16 | 4,677 | 0,0071 |
| 0,071 | 0,00396 |  | 0,088 | 0,095 | 0,095 | 0,10 | - | - | 0,16 | 4,71 | 0,0078 |
| 0,08 | 0,00503 |  | 0,095 | 0,105 | 0,105 | 0,11 | - | - | 0,17 | 3,63 | 0,0101 |
| 0,09 | 0,00636 |  | 0,105 | 0,12 | 0,115 | 0,12 | - | - | 0,18 | 2,86 | 0,0127 |
| 0,1 | 0,00785 |  | 0,122 | 0,13 | 0,125 | 0,13 | 0,125 | - | 0,19 | 2,291 | 0,0157 |
| 0,112 | 0,0099 |  | 0,134 | 0,14 | 0,125 | 0,14 | 0,135 | - | 0,2 | 1,895 | 0,021 |
| 0,12 | 0,0113 |  | 0,144 | 0,15 | 0,145 | 0,15 | 0,145 | - | 0,21 | 1,591 | 0,0226 |
| 0,125 | 0,0122 |  | 0,149 | 0,155 | 0,15 | 0,155 | 0,15 | - | 0,215 | 1,4 | 0,0248 |
| 0,13 | 0,0133 |  | 0,155 | 0,16 | 0,155 | 0,16 | 0,16 | - | 0,22 | 1,32 | 0,0266 |
| 0,14 | 0,0154 |  | 0,165 | 0,17 | 0,165 | 0,17 | 0,165 | - | 0,23 | 1,14 | 0,0308 |
| 0,15 | 0,01767 |  | 0,176 | 0,19 | 0,18 | 0,19. | 0,18 | - | 0,24 | 0,99 | 0,0354 |
| 0,16 | 0,02011 |  | 0,187 | 0,2 | 0,19 | 0,2 | 0,19 | - | 0,25 | 0,873 | 0,0402 |
| 0,17 | 0,0227 |  | 0,197 | 0,21 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | - | 0,26 | 0,773 | 0,0454 |
| 0,18 | 0,02545 |  | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | - | 0,27 | 0,688 | 0,051 |
| 0,19 | 0,02835 |  | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | - | 0,28 | 0,618 | 0,0568 |
| 0,2 | 0,03142 |  | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | - | 0,3 | 0,558 | 0,0628 |
| 0,21 | 0,03464 |  | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,31 | 0,507 | 0,0692 |
| 0,224 | 0,0394 |  | 0,256 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | - | 0,32 | 0,445 | 0,079 |
| 0,236 | 0,0437 |  | 0,26 | 0,285 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | - | 0,33 | 0,402 | 0,0875 |
| 0,25 | 0,04909 |  | 0,284 | 0,3 | 0,275 | 0,3 | 0,29 | - | 0,35 | 0,357 | 0,0982 |
| 0,265 | 0,0552 |  | 0,305 | 0,315 | 0,305 | 0,31 | 0,3 | - | 0,36 | 0,318 | 0,111 |
| 0,28 | 0,0615 |  | 0,315 | 0,33 | 0,315 | 0,33 | 0,31 | - | 0,39 | 0,285 | 0,124 |
| 0,3' | 0,0708 |  | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | - | 0,41 | 0,248 | 0,143 |
| 0,315 | 0,078 |  | 0,35 | 0,365 | 0,352 | 0,36 | 0,35 | 0,55 | 0,43 | 0,225 | 0,158 |
| 0,335 | 0,0885 |  | 0,375 | 0,385 | 0,375 | 0,38 | 0,37 | 0,57 | 0,45 | 0,198 | 0,179 |
| 0,355 | 0,099 |  | 0,395 | 0,414 | 0,395 | 0,41 | 0,39 | 0,59 | 0,47 | 0,177 | 0,2 |
| 0,38 | 0,1134 |  | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 0,62 | 0,5 | 0,155 | 0,226 |
| 0,4 | 0,126 |  | 0,44 | 0,46 | 0,442 | 0,46 | 0,44 | 0,65 | 0,52 | 0,14 | 0,251 |
| 0,425 | 0,142 |  | 0,465 | 0,485 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,66 | 0,53 | 0,124 | 0,283 |
| 0,45 | 0,16 |  | 0,49 | 0,51 | 0,495 | 0,5 | 0,5 | 0,68 | 0,57 | 0,11 | 0,319 |
| 0,475 | 0,177 |  | 0,525 | 0,545 | 0,495 | 0,53 | 0,51 | 0,71 | 0,6 | 0,099 | 0,353 |
| 0,5 | 0,196 |  | 0,55 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 0,75 | 0,62 | 0,09 | 0,392 |
| 0,53 | 0,2206 |  | 0,58 | 0,6 | 0,578 | 0,6 | 0,58 | 0,79 | 0,66 | 0,0795 | 0,441 |
| 0,56 | 0,247 |  | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,6 | 0,81 | 0,68 | 0,071 | 0,494 |
| 0,6 | 0,283 |  | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,66 | 0,64 | 0,85 | 0,72 | 0,062 | 0,566 |
| 0,63 | 0,313 |  | 0,68 | 0,7 | 0,68 | 0,69 | 0,67 | 0,88 | 0,75 | 0,056 | 0,626 |
| 0,67 | 0,352 |  | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,93 | 0,8 | 0,05 | 0,704 |
| 0,71 | 0,398 |  | 0,76 | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,75 | 0,96 | 0,82 | 0,044 | 0,797 |
| 0,75 | 0,441 |  | 0,81 | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,8 | 1 | 0,87 | 0,039 | 0,884 |
| 0,8 | 0,503 |  | 0,86 | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,86 | 1,07 | 0,95 | 0,035 | 1 |
| 0,85 | 0,567 |  | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 1,12 | 1 | 0,031 | 1,13 |
| 0,9 | 0,636 |  | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | li 17 | 1,05 | 0,0275 | 1,27 |
| 0,93 | 0,6793 |  | 0,99 | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 0,99 | 1,2 | 1,08 | 0,0253 | 1,33 |
| 0,95 | 0,712 |  | 1,01 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,01 | 1,22 | 1Д | 0,0248 | 1,42 |
| 1 | 0,7854 |  | 1,07 | 1,1 | 1,07 | 1,11 | 1,06 | 1,29 | 1,16 | 0,0224 | 1,57 |
| 1,06 | 0,884 |  | 1,13 | 1,16 | 1Д4 | 1,16 | 1,13 | 1,34 | 1,21 | 0,0199 | 1,765 |
| 1,08 | 0,9161 |  | 1,16 | 1,19 | 1,16 | 1,19 | 1,16 | 1,37 | 1,24 | 0,0188 | 1,83 |
| 1,12 | 0,9852 |  | 1,19 | 1,22 | 1,2 | 1,23 | 1,2 | 1,41 | 1,28 | 0,0178 | 1,97 |
| 1,18 | 1,092 |  | 1,26 | 1,28 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,46 | 1,34 | 0,0161 | 2,185 |
| 1,25 | 1,2272 |  | 1,33 | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,33 | 1,54 | 1,41 | 0,0143 | 2,45 |
| 1,32 | 1,362 |  | 1,4 | 1,42 | 1,4 | 1,42 | 1,39 | 1,6 | 1,47 | 0,0129 | 2,72 |
| 1,4 | 1,5394 |  | 1,48 | 1,51 | 1,48 | 1,51 | - | 1,7 | 1,56 | 0,0113 | 3,078 |
| 1,45 | 1,6513 |  | 1,53 | 1,56 | 1,53 | 1,56 | - | 1,74 | 1,61 | 0,0106 | 3,306 |
| 1,5 | 1,7672 |  | 1,58 | 1,61 | 1,58 | 1,61 | - | 1,79 | 1,68 | 0,0093 | 3,534 |
| 1,56 | 1,9113 |  | 1,63 | 1,67 | 1,64 | 1,67 | - | 1,85 | 1,74 | 0,00917 | 3,876 |
| 1,6 | 2,01 |  | 1,68 | 1,71 | 1,68 | 1,71 | - | 1,9 | - | 0,0086 | 4,03 |
| 1,7 | 2,2697 |  | 1,78 | 1,81 | 1,78 | 1,81 | - | 2 | - | 0,0078 | - |
| 1,74 | 2,378 |  | 1,82 | 1,85 | 1,82 | 1,85 | - | 2,04 | - | 0,00737 | - |
| 1,8 | 2,54468 |  | 1,89 | 1,92 | 1,89 | 1,92 | - | 2,1 | - | 0,00692 | - |
| 1,9 | 2,8105 |  | 1,99 | 2,02 | 1,99 | 2,02 | - | 2,2 | - | 0,00612 | - |
| 2 | 3,1415 |  | 2,1 | 2,12 | 2,1 | 2,12 | - | 2,3 | - | 0,00556 | - |
| 2,12 | 3,5298 |  | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,24 | - | 2,42 | - | 0,00495 | - |
| 2,24 | 4,0112 |  | 2,34 | 2,46 | 2,34 | 2,46 | - | 2,54 | - | 0,00445 | - |
| 2,36 | 4,3743 |  | 2,46 | 2,48 | 2,36 | 2,48 | - | 2,66 | - | 0,00477 | - |
| 2,5 | 4,9212 |  | 2,6 | 2,63 | 2,6 | 2,62 | - | 2,8 | - | 0,00399 | - |