# Сердечники из распылённого железа (IronPowder)

Распылённое железо (Iron Powder) используются при изготовлении сердечников для радиочастотных применений в течении нескольких десятилетий. Структура с распределённым воздушным зазором позволяет применятьсердечники Iron Powder в различных дросселях, предназначенных для накопления энергии. Во многих случаях распылённое железо может стать недорогой альтернативой молибден-пермаллою (MPP), материалам HiFlux и KoolMu, а также ферритовым и аморфным сердечникам с зазором. Описанные ниже марки распылённого железа обычно используются в дросселях фильтров дифференциальных помех, в сглаживающих дросселях на выходах ИИП, в корректорах коэффициента мощности (ККМ) и DC-DC преобразователях, работающих в непрерывном режиме, а также в пускорегулирующих устройствах энергосберегающих ламп и ламп дневного света.

| Материал (номер смеси) | Начальная проницаемость µ0 | Температурный коэффициент проницаемости +ppm/ºC | Проницаемость при подмагничивании постоянным током @ 62,83 А/см, 10 кГц |  | Цветная маркировка * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | %µ0 | µэфф |  |
| -2 | 10 | 100 | 99 | 10 | Красный/серый |
| -2/93 | 10 | 100 | 99 | 10 | Серый/красный |
| -8 | 35 | 300 | 91 | 32 | Жёлтый/красный |
| -8/93 | 35 | 300 | 91 | 32 | Красный/жёлтый |
| -14 | 14 | 150 | 99 | 14 | Чёрный/красный |
| -18 | 55 | 385 | 74 | 40,7 | Зелёный/красный |
| -19 | 55 | 650 | 74 | 40,7 | Красный/зелёный |
| -26 | 75 | 825 | 51 | 38 | Жёлтый/белый |
| -28 | 22 | 510 | 91 | 20 | Серый/зелёный |
| -30 | 22 | 510 | 91 | 20 | Зелёный/серый |
| -33 | 33 | 665 | 84 | 27,7 | Серый/жёлтый |
| -34 | 33 | 565 | 84 | 27,7 | Серый/голубой |
| -35 | 33 | 665 | 84 | 27,7 | Жёлтый/серый |
| -38 | 85 | 955 | 51 | 44 | Серый/чёрный |
| -40 | 60 | 950 | 62 | 37 | Зелёный/жёлтый |
| -45 | 100 | 1040 | 46 | 46 | Чёрный/чёрный |
| -52 | 75 | 650 | 59 | 44 | Зелёный/голубой |

*) Все цветные кодировки Micrometals защищены законом США. Бюро Патентов и Торговых Марок США зарегистрировало формальные номера и цветовые кодировки для марок -8, -18, -26 и -52

# Описание материалов

-2 Низкая проницаемость этой смеси позволяет дросселю функционировать при значительной переменной составляющей индукции в сердечнике без возникновения чрезмерных потерь. Отлично подходит для высокочастотных применений. 

-2/93 имеет высокую стабильность проницаемости при значительных токах подмагничивания. Является недорогой альтернативой смеси -2 в применениях, некритичных к потерям на высоких частотах.

-8 Этот материал имеет наименьшие потери среди всех марок и наилучшую стабильность проницаемости при больших токах подмагничивания. Отличный материал для высокочастотных применений, самый дорогой из перечисленных марок.

-8/93 Недорогой вариант материала -8 с более высоким уровнем потерь. Стабильность проницаемости и прочие параметры идентичны параметрам материала -8

-14 Аналогичен смеси -2, имеет незначительно более высокую проницаемость.

-18 Умеренные потери, как у материала -8, при более высокой проницаемости и невысокой стоимости.

-19 Недорогая альтернатива смеси -18 с незначительно большими потерями.

-26 Самая популярная среди смесей общего назначения. Широко используется в различных дросселях ИИП. В последнее время заменяется материалом -52

-28/-30 Высокая стабильность проницаемости, умеренная цена и низкая проницаемость позволяют использовать эти материалы при разработке дросселей для источников бесперебойного электропитания (ИБЭП) большой мощности.

-33/-34/-35 Недорогая альтернатива смеси -8 для применений, не критичных к уровню потерь на высоких частотах. Хорошая стабильность при значительном подмагничивании постоянным током.

-40 Самый дешёвый из материалов. Имеет характеристики, идентичные смеси -26. Популярен в крупных типоразмерах.

-45 Имеет самую высокую начальную проницаемость. Подобен материалу -52 при более высоком значении потерь.

-52 Аналогичен популярному материалу -26, но имеет меньшие потери на высоких частотах. Рекомендуется для применения в новых разработках.

# Температурный фактор

Сердечники из распылённого железа содержат органический диэлектрик, вследствие чего подвержены термическому старению. В результате длительного воздействия высоких температур происходит необратимое снижение проницаемости сердечника и уменьшение добротности. Степень этих изменений зависит от температуры, продолжительности воздействия, размера сердечника, частоты и значения индукции в сердечнике. Все эти факторы следует обязательно учитывать при разработке дросселя, если рабочая температура достигает 75ºC. Снижение температуры до -65ºC не вызывает изменений параметров сердечника.

В мощных устройствах потери в дросселе могут значительно влиять на температуру всего устройства. Снижение добротности вследствие нагрева сердечника увеличивает потери на вихревые токи, что способствует дальнейшему разогреву и может привести к необратимому термическому пробою, в результате которого сердечник из магнитодиэлектрика превращается в проводник. Поэтому следует избегать рабочих режимов, при которых потери в сердечнике превышают потери в обмотках. Потери на перемагничивание не зависят от термического старения и остаются постоянными.

Проблемы, связанные с термическим старением, рассмотрены на страницах 38-40 каталога фирмы Micrometals. Подробно использование серчечников IronPowder рассмотрено в статье "Сердечники из распылённого железа в импульсных источниках питания", журнал «Chip News Украина», №№7-9 2005г (www.chipnews.com.ua), и "Современная Электроника" №№1-3, 2006г (www.soel.ru).

# Покрытие

Тороидальные сердечники типоразмера от Т25 и более имеют двухцветное диэлектрическое покрытие, которое выдерживает действующее напряжение 500 В, 60 Гц и большинство известных органических растворителей. Длительное воздействие некоторых растворителей может разрушить покрытие.

Для увеличения пробивного напряжения тороидальные сердечники могут по заказу покрываться двойным или тройным слоем изоляции. Е-образные сердечники и пластины обрабатываются специальным образом для предотвращения возникновения ржавчины. Настоятельно рекомендуется защищать сердечники без диэлектрического покрытия от воздействия влаги при хранении и транспортировке.

# Допустимые отклонения

Все сердечники нормируются по значению значению коэффициента одновитковой индуктивности AL ; проницаемость материала приводится как справочная величина. Все значения AL получены путём измерения при размахе переменной индукции 10 мТл на частоте 10 кГц. С целью уменьшения индуктивности рассеяния обмотка выполняется в один слой и равномерно распределяется по поверхности кольца. Неравномерное размещение обмотки влияет на результат измерений. Допустимый разброс значения AL для смесей -2 и -2/93 составляет ±5%, для всех остальных ±10%.

# Кольцевые сердечники из распылённого железа

| Наименование | AL [нГн/Вит2] | Размеры без покрытия |  |  | le [мм] | Ae [мм2] | Ve [мм3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D [мм] | d [мм] | h [мм] |  |  |  |
| T25-2 T25-2/93 T25-8 T25-8/93 T25-18 T25-26 T25-40 T25-45 T25-52 | 3,4 3,4 10 10 17 24,5 20,5 31 23 | 6,48 | 3,05 | 2,44 | 15,0 | 3,7 | 55,0 |
| T26-8 T26-18 T26-26 T26-45 T26-52 | 24 41,5 57 77 56 | 6,73 | 2,67 | 4,83 | 14,7 | 9,0 | 133 |
| T30-2 T30-2/93 T30-8 T30-8/93 T30-18 T30-26 T30-40 T30-45 T30-52 | 4,3 4,3 14 14 22 33,5 28 40,5 30,5 | 7,8 | 3,84 | 3,25 | 18,4 | 6,0 | 110 |
| T37-2 T37-2/93 T37-8 T37-8/93 T37-18 T37-26 T37-40 T37-45 T37-52 | 4 4 12 12 18 28,5 24,5 34 26 | 9,53 | 5,21 | 3,25 | 23,1 | 6,4 | 147 |
| T38-2 T38-2/93 T38-8 T38-8/93 T38-18 T38-26 T38-40 T38-45 T38-52 | 7,4 7,4 20 20 36 49 41,5 65 49 | 9,53 | 4,45 | 4,83 | 21,8 | 11,4 | 248 |
| T44-2 T44-2/93 T44-8 T44-8/93 T44-18 T44-26 T44-40 T44-45 T44-52 | 5,2 5,2 18,0 18,0 25,5 37,0 31,0 46,5 35,0 | 11,2 | 5,82 | 4,04 | 26,8 | 9,9 | 266 |
| T50-2 T50-2/93 T50-8 T50-8/93 T50-18 T50-26 T50-38 T50-40 T50-45 T50-52 | 4,9 4,9 17,5 17,5 24,0 33,0 37,5 29,5 44,0 33,0 | 12,7 | 7,7 | 4,83 | 31,9 | 11,2 | 358 |
| T50-8B T50-8B/93 T50-18B T50-26B T50-38B T50-40B T50-45B T50-52B | 23,0 23,0 32,0 43,5 49,5 38,5 58,0 43,5 | 12,7 | 7,7 | 6,35 | 31,9 | 14,8 | 471 |
| T50-8C T50-26C | 28,3 61,0 | 12,7 | 7,7 | 8,51 | 31,9 | 20,0 | 637 |
| T50-26D T50-40D T50-52D | 72,0 59,0 66,0 | 12,7 | 7,7 | 9,53 | 31,9 | 22,3 | 771 |
| T51-8C T51-18C T51-26C T51-40C T51-52C | 37,0 55,0 83,0 67,0 75,0 | 12,7 | 5,08 | 6,35 | 27,9 | 22,3 | 622 |
| T60-2 T60-2/93 T60-8 T60-8/93 T60-18 T60-26 T60-38 T60-40 T60-52 | 6,5 6,5 19,0 19,0 34,5 50,0 41,5 29,5 47,0 | 15,2 | 8,53 | 5,94 | 37,4 | 18,7 | 699 |
| T60-26D T60-52D | 97,0 94,0 | 15,2 | 8,53 | 11,9 | 37,4 | 37,4 | 1400 |
| T68-2 T68-2/93 T68-8 T68-8/93 T68-18 T68-26 T68-38 T68-40 T68-45 T68-52 | 5,7 5,7 19,5 19,5 29,0 43,5 45,0 35,0 53,0 40,0 | 17,5 | 9,4 | 4,83 | 42,3 | 17,9 | 779 |
| T68A-2 T68-2A/93 T68-8A T68-8A/93 T68-18A T68-26A T68-38A T68-40A T68-45A T68-52A | 7,0 7,0 26,0 26,0 39,5 58,0 61,0 47,0 71,0 54,0 | 17,5 | 9,4 | 6,35 | 42,3 | 24,2 | 1030 |
| T68-2D T68-26D T68-40D T68-52D | 11,4 87,0 70,0 80,0 | 17,5 | 9,4 | 9,53 | 42,3 | 35,8 | 1520 |
| T72-2 T72-2/93 T72-8 T72-8/93 T72-18 T72-26 T72-40 T72-52 | 12,8 12,8 36,0 36,0 60,0 90,0 71,0 82,0 | 18,3 | 7,11 | 6,60 | 40,1 | 34,9 | 1400 |
| T80-2 T80-2/93 T80-8 T80-8/93 T80-18 T80-26 T80-38 T80-40 T80-45 T80-52 | 5,5 5,5 18,0 18,0 31,0 46,0 48,0 39,5 56,0 42,0 | 20,2 | 12,6 | 6,35 | 51,4 | 23,1 | 1190 |
| T80-8B T80-8B/93 T80-18B T80-26B T80-38B T80-40B T80-45B T80-52B | 29,5 29,5 46,5 71,0 72,0 59,0 84,0 63,0 | 20,2 | 12,6 | 9,53 | 51,4 | 34,7 | 1780 |
| T80-26D T80-40D T80-52D | 92,0 79,0 83,0 | 20,2 | 12,6 | 12,7 | 51,4 | 45,3 | 2330 |
| T90-8 T90-8/93 T90-18 T90-26 T90-38 T90-40 T90-45 T90-52 | 30,0 30,0 47,0 70,0 73,0 57,0 85,0 64,0 | 22,9 | 14,0 | 9,53 | 57,8 | 39,5 | 2280 |
| T94-2 T94-2/93 T94-8 T94-8/93 T94-18 T94-26 T94-38 T94-40 T94-45 T94-52 | 8,4 8,4 25,0 25,0 42,0 60,0 65,0 49,0 76,0 57,0 | 23,9 | 14,2 | 7,92 | 59,7 | 36,2 | 2160 |
| T106-2 T106-2/93 T106-8 T106-8/93 T106-18 T106-26 T106-28 T106-33 T106-38 T106-40 T106-45 T106-52 | 13,5 13,5 45,0 45,0 70,0 93,0 30,0 40,0 108,0 81,0 125,0 95,0 | 26,9 | 14,5 | 11,1 | 64,9 | 65,9 | 4280 |
| T106-18A T106-26A T106-40A T106-52A | 49,0 67,0 58,0 67,0 | 26,9 | 14,5 | 7,92 | 64,9 | 46,1 | 3000 |
| T106-18B T106-26B T106-40B T106-52B | 91,0 124,0 106,0 124,0 | 26,9 | 14,5 | 14,6 | 64,9 | 85,8 | 5570 |
| T124-26 | 58,0 | 31,6 | 18,0 | 7,11 | 77,5 | 45,9 | 3550 |
| T130-2 T130-2/93 T130-8 T130-8/93 T130-18 T130-26 T130-28 T130-33 T130-38 T130-40 T130-45 T130-52 | 11,0 11,0 35,0 35,0 58,0 81,0 25,0 33,5 90,0 69,0 105,0 79,0 | 33,0 | 19,8 | 11,1 | 82,8 | 69,8 | 5780 |
| T130-26A T130-40A | 41,0 34,0 | 33,0 | 19,8 | 5,72 | 82,8 | 36,1 | 2990 |
| T131-8 T131-8/93 T131-18 T131-26 T131-33 T131-40 T131-52 | 52,5 52,5 79,0 116,0 46,5 93,0 108,0 | 33,0 | 16,3 | 11,1 | 77,2 | 88,5 | 6840 |
| T132-26 T132-40 T132-52 | 103,0 83,0 95,0 | 33,0 | 17,8 | 11,1 | 79,6 | 80,5 | 6410 |
| T141-26 T141-40 T141-52 | 75,0 60,0 69,0 | 35,9 | 22,4 | 10,5 | 91,4 | 67,4 | 6160 |
| T150-26 T150-40 T150-52 | 96,0 78,0 89,0 | 38,4 | 21,5 | 11,1 | 93,8 | 88,7 | 8310 |
| T150-26A T150-38A T150-45A | 66,0 74,5 84,0 | 38,4 | 21,5 | 8,26 | 93,8 | 65,7 | 6160 |
| T157-2 T157-2/93 T157-8 T157-8/93 T157-18 T157-26 T157-28 T157-33 T157-38 T157-40 T157-45 T157-52 | 14,0 14,0 35,0 35,0 58,0 81,0 25,0 33,5 90,0 69,0 105,0 79,0 | 39,9 | 24,1 | 14,5 | 101,0 | 106,0 | 10700 |
| T175-2 T175-18 T175-26 T175-40 T175-52 | 15,0 82,0 105,0 90,0 105,0 | 44,5 | 27,2 | 16,5 | 112,0 | 134,0 | 15000 |
| T184-2 T184-2/93 T184-8 T184-8/93 T184-18 T184-26 T184-28 T184-33 T184-40 T184-52 | 24,0 24,0 72,0 72,0 116,0 169,0 51,0 70,0 143,0 159,0 | 46,7 | 24,1 | 18,0 | 112,0 | 188,0 | 21000 |
| T200-2 T200-2/93 T200-8 T200-8/93 T200-18 T200-26 T200-33 T200-40 T200-52 | 12,0 12,0 42,5 42,5 67,0 92,0 37,0 79,0 92,0 | 50,8 | 31,8 | 14,0 | 130,0 | 127,0 | 16400 |
| T200-2B T200-2B/93 T200-8B T200-8B/93 T200-18B T200-26B T200-40B T200-52B | 21,8 21,8 78,5 78,5 120,0 160,0 142,0 155,0 | 50,8 | 31,8 | 25,4 | 130,0 | 232,0 | 30000 |
| T201-18 T201-26 T201-40 T201-52 | 164,0 224,0 194,0 224,0 | 50,8 | 24,1 | 22,2 | 118,0 | 281,0 | 33200 |
| T224-26C T224-52C | 155,0 155,0 | 57,2 | 31,8 | 19,1 | 140,0 | 231,0 | 32200 |
| T225-2 T225-2/93 T225-8 T225-8/93 T225-18 T225-26 T225-28 T225-33 T225-40 T225-52 | 12,0 12,0 42,5 42,5 67,0 98,0 28,0 37,0 78,0 92,0 | 57,2 | 35,7 | 14,0 | 146,0 | 142,0 | 20700 |
| T225-2B T225-2B/93 T225-26B T225-52B | 21,5 21,5 160,0 155,0 | 57,2 | 35,7 | 25,4 | 146,0 | 259,0 | 37800 |
| T249-26 T249-52 | 203,0 203,0 | 63,5 | 35,7 | 25,4 | 156,0 | 336,0 | 52300 |
| T250-18 T250-26 T250-40 T250-52 | 177,0 242,0 194,0 242,0 | 63,5 | 31,8 | 25,4 | 150,0 | 384,0 | 57400 |
| T300-2 T300-2/93 T300-8 T300-8/93 T300-18 T300-26 T300-28 T300-33 T300-40 T300-52 | 11,4 11,4 37,0 37,0 58,0 80,0 23,0 34,5 71,0 80,0 | 77,2 | 49,0 | 12,7 | 198,0 | 168,0 | 33400 |
| T300-2D T300-2D/93 T300-26D T300-28D T300-33D T300-40D T300-52D | 22,8 22,8 160,0 46,0 69,0 142,0 160,0 | 77,2 | 49,0 | 25,4 | 198,0 | 368,0 | 67000 |
| T400-2 T400-2/93 T400-8 T400-8/93 T400-18 T400-19 T400-26 T400-28 T400-30 T400-33 T400-34 T300-35 T400-40 T400-52 | 18,0 18,0 60,0 60,0 96,0 96,0 131,0 40,5 40,5 55,0 55,0 55,0 115,0 131,0 | 102,0 | 57,2 | 16,5 | 250,0 | 346,0 | 86400 |
| T400-26B | 205,0 | 102,0 | 57,2 | 25,4 | 250,0 | 535,0 | 133000 |
| T400-2D T400-2D/93 T400-14D T400-26D T400-28D T400-30D T400-33D T400-34D T300-35D T400-40D | 36,0 36,0 45,5 262,0 81,0 81,0 110,0 110,0 110,0 230,0 | 102,0 | 57,2 | 33,0 | 250,0 | 685,0 | 171000 |
| T520-2 T520-2/93 T520-8 T520-8/93 T520-26 T520-28 T520-30 T520-33 T520-34 T520-35 T520-40 T520-52 | 20,0 20,0 65,0 65,0 149,0 45,0 45,0 65,0 65,0 65,0 119,0 137,0 | 138,0 | 78,2 | 20,3 | 331,0 | 524,0 | 173000 |
| T520-28D T520-30D T520-33D T520-34D T520-35D T520-40D | 45,0 45,0 65,0 65,0 119,0 137,0 | 138,0 | 78,2 | 40,6 | 331,0 | 1050,0 | 347000 |
| T650-2 T650-2/93 T650-8 T650-8/93 T650-26 T650-28 T650-30 T650-33 T650-34 T650-35 T650-40 T650-52 | 58,0 58,0 200,0 200,0 434,0 127,0 127,0 191,0 191,0 191,0 376,0 405,0 | 165,0 | 88,9 | 50,8 | 399,0 | 1840,0 | 734000 |